## Slide 1: Bearbetning Platta Produkter
Plåtvalsning
Bandvalsning
Riktning

## Slide 2: Varför bearbetning ?
Dimension Form Struktur Mekaniska Ytor
egenskaper

## Slide 3: Ämnesframställning
Slabs
Blooms
Billets
Götgjutning
Stränggjutning
Stiggjutning
Vertikalgjutning
med böjd sträng
Skänk
Gjutlåda
Kokill
Vattenkylning

## Slide 4: Ämneskrav – Slabs
B
S
S
Buktighet och avvikelse från rät vinkel
S = Max ___ mm
Skevhet (rätvinklighet) z
z = Max ___ mm
z
Ytfel
Max omfattning av sprickor och slagger m.m.
L
B
T
Längd L ± ___ mm
Bredd B ± ___ mm
Tjocklek T ± ___ mm
Sidkrokighet s
Max ___ mm/m
Max ___ mm totalt
Oplanhet P
Max ___ mm/m
Max ___ mm totalt
B
L
L
S
P
T
Notes: ___ mm

## Slide 5: Ämnesbehandling
Stränggjutna ämnen
Göt
Ytkonditionering
Behandlande ämnen
Felfria ämnen för
vidare bearbetning
Ytdefekter:
Kantsprickor
Längsgående sprickor
Slagger
Ytoxider
Oscillationsmärken
Porositer
Avverkning av materialets ytskikt till rätt ytfinhet och totalt lägsta kostnad
Ämnesslipning
Gashyvling
Svarvning
Billets
Blooms
Slabs

## Slide 6: Ämnesslipning
Helslipning
Fläckslipning
Varmslipning ex. sprickkänsliga stål
Kallslipning normalt
Vs = Periferihastighet
Vt = Bordhastighet
Sb = Tvärmatning
F = Anliggningskraft

## Slide 7: Värmning
Kraft
Deformation
ἐ = deformationshastighet
1200°C
1000°C
20°C
ἐ = 30
ἐ = 0,2
ἐ = 30
ἐ = 0,2
ἐ = 30
ἐ = 0,2
%P
Korngräns
Före
Efter
Utjämning av segringar
Upplösning av utskiljningar

## Slide 8: Värmningsprinciper
Förbränning
Induktiv värmning
Elugn - motstånd
El
Strålning
Konvektion
Ledning
Ledning
Strålning
El
Konvektion
Strålning
Ledning
Gas
Olja

## Slide 9: Glödskalsrensning
Vatten
Glödskal
Stål
H

Ämne
E
Träffyta
Dysor
TRYCK

## Slide 10: Värmning – inverkan på ämnet
Förlängning
Risk för sprickor
2Fe + O2  2FeO
fcc austenit
bcc ferrit
Temp.
grovkornig
struktur
finkornig
struktur
uppvärmnings- kurva

## Slide 11: Bearbetning
Deformation
Formändring i metaller
Töjning
Kraft
0
A
B
C
Elastisk
= återfjädrande
Plastisk
=kvarstående

## Slide 12: Varmvalsning - Kallvalsning
Rekristallisation vid varmvalsning
Ingen rekristallisation vid kallvalsning

## Slide 13: Duktilitet - Bearbetbarhet
Deformation
Tryck
Drag
Gjutstruktur
Porig, grov struktur
Brister lätt
Bearbetad struktur
Porfri finkornig struktur
Duktil
Temperatur
Temperatur, °C
900
1000
1100
1300
1200
Areakontraktion, %
%C
0.20
0.40
0.94
0.73
Temperatur, °C
900
1000
1100
1300
1200
Varmduktilitet
Gjutet
Bearbetat

## Slide 14: Valsning - principer
Platta produkter
Långa produkter
Stegbalksugn
alt. genom-
skjutningsugn
Förpar
Färdigsträcka
Kylsträcka
Haspel
Profiler
Stång
Tråd
Stegbalksugn
Förpar
Färdig-
sträcka
Mellanpar
(Svalbädd)
Haspel

## Slide 15: Valsverkstyper
Valsverk för plåt / bandvalsning
Duo
Kvarto
Sexvalsverk
Mångvalsverk
Stödvalsar
Mellanvalsar
Arbetsvalsar

## Slide 16: Valspaketets deformation
Valskraft
Valsböjning

## Slide 17: Planhetsfel
Mittlångt
Kantlångt
Kvartsbucklor
Plant
Spänning (σ)
0
0
0
0
Bredd
Bredd
Bredd
Bredd
σ
σ
σ

## Slide 18: Profil / planhetsstyrmedel
Styrmedel Skiss Inverkan på
längdförändring
1. Skevning
2. Valsutböjning - genom vals- böjnings- krafter - genom vals banekrafter
3. Axialför- skjutning - av mellan- valsar - av arbets- valsar med slipade former
Styrmedel Skiss Inverkan på
längdförändring
4. Korslagda valsar
Inverkan på valsbombering - genom kylning - genom inre tryck

## Slide 19: Valsningsterminologi
F
l0
l1
b0
b1
α = Gripvinkel
h0 = Tjocklek före
h1 = Tjocklek efter
Höjdreduktion R = h0-h1 * 100 (%)
Förlängning λ = l1/l0 * 100 (%)
h0
F = Valskraft (kN)
ΔS = Fjädring
l0 = Längd före
l1 = Längd efter
b0 = Bredd före
b1 = Bredd efter
Bredning Δb = b1 - b0 (mm)
Bredningskoefficient
β = b1 / b0 * 100 (%)

## Slide 20: Valsslitage
Temperatur, °C
Avstånd från ytan, mm
0
-1
0
-0,5
5
300
600
800
1200
0,01 ms
1 ms
10 ms
Vals
Material

## Slide 21: Plåtvalsning
Plåtverk
Värmningsugn
Reversibel valsning
Accelererad kylning
Riktning
Svalbädd

## Slide 22: Plåtvalsning
Rektangulära plåtar
Slab
90° vridning
ΔH
Sista stick i breddvalsning
90° vridning
Sista stick i ”Sizing”-valsning
Begränsningar vid valsning
Valskraft
Kraft
Planhet
Vridmoment
Gripvinkel
Plåt
Slab
Tjocklek (mm)

## Slide 23: Form- och tjockleksmätning på plåt
Form, bredd
Tjocklek, profil
Planhet

## Slide 24: Varmbandverk
Halvkontinuerliga verk
Steckelverk
Ugn
Förpar
Kantverk
Färdigsträcka
Kylning
Hasplar
Valsverk
Haspel- ugnar

## Slide 25: Temperaturstyrning
Temperatur
1000°C
Valsning
Ämnesvärmning
Tid
Kylning
500°C
Sträng- gjutning
Ämnes- värmning
Kantning
För- valsning
Ridå- kylning
Färdig- valsning
Kantvärmning
Haspling
Isolerhuvar
Coilbox

## Slide 26: Valsningskampanj
Slitage
Termisk bombering
Total- profil
Likkisteplanering av valsningskampanj
Bredd
Band- nummer
Uppbyggnad av termisk bombering
Minskande bredd för undvikande av slitage
Breddoberoende valsning
Slitage
Termisk bombering
Total- profil

## Slide 27: Olika typer av kallvalsverk
Mångvalsverk
Kontivalsverk
Reversibla kvarto- eller sexvalsverk
Rostfria och höglegerade stål
Lågkolhaltiga och låglegerade stål

## Slide 28: Tjockleksreglering
Tjocklek
Hydraulisk valsspalt- inställning
Hastighet
Bromskraft
Tjocklek
Styrsystem
Dragkraft
Hastighet

## Slide 29: Smörjning vid kallvalsning
Dåliga ytor
Hög friktion
Hög valskraft
Valsslitage
Torr friktion:
Band
Nötning av bandytan och kletning på valsen
Vals
Bandet och valsen rör sig olika fort
Gränsskiktssmörjning
Hydrodynamisk smörjning
Vals
Smörjmedel bundet till ytan
Film av smörjmedel under högt tryck
Toppar på bandytan nöts bort
Helt bärande film av smörj- medel som fullsträndigt separerar ytorna
Vals
Bra ytor
Dåliga ytor

## Slide 30: Betning
Betning av kolstål
Betsyra
Fe2O3
Fe3O4
FeO
Fe
Betning
Spolning
Torkning
Förbrukad syra ut till regenerering
Ren syra in från regenerering
Förbrukat vatten ut
Rent vatten in

## Slide 31: Trimvalsning
Väldefinierad sträckgräns, planhet och ytfinhet Eliminering av Lüderstöjning
Valsning i 1 stick
Förlängning ~1%
Lüderstöjning
σs
σsö
σsu
ε

## Slide 32: Riktning
Sträckriktning
Pressriktning
Rullriktning
Kilinställning
Ansättning av rullar
Breddminskning
b1
b0

## Slide 33: Riktning – planhetsriktning Rullriktning
Mittlångt
Kantlångt
Böjning av rullar

## Slide 34: Värmebehandling
Temperatur, °C
Kolhalt i viktprocent
0
0,5
1,0
1,5
600
1100
1000
900
800
700

## Slide 35: Glödgning
Kontinuerlig glödgning
Klockugnsglödgning
Ugnskåpa
Pyrometer
Pyrometer för gastemperatur
Bandrulle
Skyddshuv
Konvektor-<
skiva
Diffusör
Skyddsgas in (H2, HNx)
Skyddsgas ut
Fläktmotor
Magasin
Förvärmning
Glödgningsugn
Inlopp
Snabbåldringsugn
Utlopp
Magasin
Gasjetkylning
Snabbkylning
Trimvalsverk
Rengöring
Vattenkylning
Ytbehandling

## Slide 36: Produktformer
Sammansättning
Tillverknings- process
Legeringsämnen
Profiler
Produkter
Stång
Tråd

## Slide 37: Produktegenskaper
Dimension
Form
Hållfasthet
Svetsbarhet
Ytor
Kallformbarhet
Pressbarhet
Korrosionsmotstånd

## Slide 38: Produktionsekonomi
Produkter ton
Försäljning kr
Tillförd arbetsmängd
- mantimmar - lönekostnader
Energi
Olja Gas El
Råvaror
Ämnen
Förbruknings- material
Köpta tjänster
Bundet kapital Processutrustning byggnader, lager

## Slide 39: Utbyte vid tillverkning
Exempel
- Förlust vid ämnesslipning
- Glödskal vid ämnesvärmning
- Förlust vid betning
- Ändklipp i valsverk
Exempel
- Mekaniska egenskaper
- Ytfel, kassation vid syning
- Dimensionsfel
- Formfel
Utbyte = * 100%
insatsämnen
prima material

## Slide 40: Processimulering
Program för analys av stång, tråd och profil- valsning
Temperaturer
Stickschema
Deformation
Form, planhet, profil
Med FEM kan bl.a. följande studeras vid olika bearbetningsprocesser:
Bredning, deformation
Form, t.ex. profil, planhet
Temperaturfördelning vid bearbetning
Spänning och töjning under och efter bearbetning
Valskrafter, moment
Restspänningar hos produkten
Inre och yttre defekter
Inflytande av yttre spänningar
Materialegenskaper
FEM-simulering

## Slide 41: Processtyrning
Order, fakturering
Produktionsstyrning
Bränsleoptimering Stickschemagenerering
Brännarreglering Rullbana