## Slide 1: Bearbetning Långa Produkter
Valsning
Smide
Riktning
Dragning

## Slide 2: Varför bearbetning ?
Dimension Form Struktur Mekaniska Ytor
egenskaper

## Slide 3: Ämnesframställning
Slabs
Blooms
Billets
Götgjutning
Stränggjutning
Stiggjutning
Vertikalgjutning
med böjd sträng
Skänk
Gjutlåda
Kokill
Vattenkylning

## Slide 4: Ämneskrav – Blooms, Billets

## Slide 5: Ämnesbehandling
Stränggjutna ämnen
Göt
Ytkonditionering
Behandlande ämnen
Felfria ämnen för
vidare bearbetning
Ytdefekter:
Kantsprickor
Längsgående sprickor
Slagger
Ytoxider
Oscillationsmärken
Porositer
Avverkning av materialets ytskikt till rätt ytfinhet och totalt lägsta kostnad
Ämnesslipning
Gashyvling
Svarvning
Billets
Blooms
Slabs
Stång

## Slide 6: Ämnesslipning
Helslipning
Fläckslipning
Varmslipning ex. sprickkänsliga stål
Kallslipning normalt
Vs = Periferihastighet
Vt = Bordhastighet
Sb = Tvärmatning
F = Anliggningskraft

## Slide 7: Värmning
Kraft
Deformation
ἐ = deformationshastighet
1200°C
1000°C
20°C
ἐ = 30
ἐ = 0,2
ἐ = 30
ἐ = 0,2
ἐ = 30
ἐ = 0,2
%P
Korngräns
Före
Efter
Utjämning av segringar
Upplösning av utskiljningar

## Slide 8: Värmningsprinciper
Förbränning
Induktiv värmning
Elugn - motstånd
El
Strålning
Konvektion
Ledning
Ledning
Strålning
El
Konvektion
Strålning
Ledning
Gas
Olja

## Slide 9: Glödskalsrensning
Vatten
Glödskal
Stål
H

Ämne
E
Träffyta
Dysor
TRYCK

## Slide 10: Värmning – inverkan på ämnet
Förlängning
Risk för sprickor
2Fe + O2  2FeO
fcc austenit
bcc ferrit
Temp.
grovkornig
struktur
finkornig
struktur
uppvärmnings- kurva

## Slide 11: Bearbetning
Deformation
Formändring i metaller
Töjning
Kraft
0
A
B
C
Elastisk
= återfjädrande
Plastisk
=kvarstående

## Slide 12: Varmvalsning - Kallvalsning
Rekristallisation vid varmvalsning
Ingen rekristallisation vid kallvalsning

## Slide 13: Duktilitet - Bearbetbarhet
Deformation
Tryck
Drag
Gjutstruktur
Porig, grov struktur
Brister lätt
Bearbetad struktur
Porfri finkornig struktur
Duktil
Temperatur
Temperatur, °C
900
1000
1100
1300
1200
Areakontraktion, %
%C
0.20
0.40
0.94
0.73
Temperatur, °C
900
1000
1100
1300
1200
Varmduktilitet
Gjutet
Bearbetat

## Slide 14: Valsning - principer
Platta produkter
Långa produkter
Stegbalksugn
alt. genom-
skjutningsugn
Förpar
Färdigsträcka
Kylsträcka
Haspel
Profiler
Stång
Tråd
Stegbalksugn
Förpar
Färdig-
sträcka
Mellanpar
(Svalbädd)
Haspel

## Slide 15: Valsverk - layouter
Reversibel valsning i öppen trän. Grov stång, balk och profiler
Förvalsning
Färdigvalsning
Svalbädd
Reversibel och kontinuerlig valsning för klen stång och tråd
Reversibel
förvalsning
Färdigvalsning i kontisträcka
Svalbädd

## Slide 16: Valsverk - indelning
Valsverk för olika produkter

## Slide 17: Olika valsverkstyper
Reversibel duo
Kontinuerlig valsning
Universalverk för valsning av balk
Universalverk för valsning
av universalstång
Triovalsverk med vickbord
V1 < V2 < V3

## Slide 18: Vals och valspar - uppbyggnad
Konventionellt valspar
Stollöst valspar
Cantilever valspar
Slätvals
Koppeltapp
Tapp
Bana

## Slide 19: Valsverk - utrustning
Rulledare
Garrethaspel
Svalbädd för stång
Svalbana för tråd

## Slide 20: Spårserier
Boxspår för nervalsning av ämnen
Spår för färdigvalsning av vinkelprofil
Box-box
Rund-oval
Fyrkant-oval
Spetskant-fyrkant
Box-plattoval

## Slide 21: Valsningsterminologi
V = Hastighet
R = Valsradie
α = Gripvinkel
L = Kontaktlängd
h = Tjocklek
Försprång, %
V1 – Vv . 100
Vv
Areareduktion, %
A0 – A1 . 100
A0
Förlängning A0/A1

## Slide 22: Spårfyllnad
Underfyllnad
Överfyllnad

## Slide 23: Dimensionsmätning
Ljus- källa
Lins
Lins
Lins
Varmt material
Detektor
Lasertriangulering för 2D mätningar och detektering av defekter
Princip

## Slide 24: Valsade produkter
Plattstång
Bredflänsbalk
Räls
Rör
Tråd
Rundstång
Fyrkant
Bulb- plattstång
Vinkelstång
U-stång

## Slide 25: Valsslitage
Temperatur, °C
Avstånd från ytan, mm
0
-1
0
-0,5
5
300
600
800
1200
0,01 ms
1 ms
10 ms
Vals
Material

## Slide 26: Smide
Ämnen göt - blooms
Produkter
Grova produkter
Svårbearbetat material
Produktens form
Små serier

## Slide 27: Smidesmetoder
DSP-smidning
Plana
V-formade
Rundsänke
V-format städ
Stukning
Räcksmidning
90°
90°
90°
45°
90°
Även varianter med 3 eller 4 verktyg

## Slide 28: Smidesparametrar
Mindre korn genom rekristallisation
Porförslutning
Höjdreduktion H0-H1 * 100% H0
Matningssteg Sb
Relativt matningssteg Sb/H0
Bredning W1-W0 * 100% W0

## Slide 29: Varmbearbetning av rör
Hålning
Reduktion i Asselverk
Dorn
Arbets- valsar
Linjaler
Extrusion
Bolster
Matris- hållare
Glas
Matris
Dorn
Tryck- skiva
Ämne
Container
Stämpel

## Slide 30: Kallbearbetning av rör
Stegvalsning
Pluggdragning
Stångdragning
Lösdragning
Dragstång
Dragplugg
Dragskiva
Ihäktarvagn
Dornstång
Dragskiva
Dragskiva

## Slide 31: Svetsade rör
Spiralsvetsade rör
Längssvetsade rör
Elektroder
Tryckrullar
Elektrisk motståndssvetsning
Induktiv svetsning
Bågsvetsning
Lasersvetsning

## Slide 32: Tråddragning
Varmvalsad tråd Ø5.5-6.5 alt. grövre
Betning
Avhaspling
Dragning
Påhaspling
Färdigdragen tråd Dimensioner 0.01 – 10 mm
Efterbehandling
Betning
Glödgning

## Slide 33: Tråddragningsprocessen
Fd = dragkraft
A0 = ingående trådarea
A1 = utgående trådarea
Fµ = friktion
Α = dragvinkel

## Slide 34: Riktning
Värming
Sträckning
Press- riktning
Rullriktning
Pressning
Delning
Förskjutning av rullaxlar

## Slide 35: Rullriktning
Riktning i 2-valsars verk
Riktpolering i 2-valsars verk
5-valsars verk

## Slide 36: Värmebehandling
Temperatur, °C
Kolhalt i viktprocent
0
0,5
1,0
1,5
600
1100
1000
900
800
700

## Slide 37: Produkter - egenskaper
Sammansättning
Tillverknings- process
Legeringsämnen
Profiler
Produkter
Stång
Tråd

## Slide 38: Produkter med olika egenskaper
Dimension
Form
Ytor
Hållfasthet
Svetsbarhet
Hårdhet
Skärbarhet

## Slide 39: Produktionsekonomi
Produkter ton
Försäljning kr
Tillförd arbetsmängd
- mantimmar - lönekostnader
Energi
Olja Gas El
Råvaror
Ämnen
Förbruknings- material
Köpta tjänster
Bundet kapital Processutrustning byggnader, lager

## Slide 40: Utbyte vid tillverkning
Exempel
- Förlust vid ämnesslipning
- Glödskal vid ämnesvärmning
- Förlust vid betning
- Ändklipp i valsverk
Exempel
- Mekaniska egenskaper
- Ytfel, kassation vid syning
- Dimensionsfel
- Formfel
Utbyte = * 100%
insatsämnen
prima material

## Slide 41: Processimulering
Program för analys av stång, tråd och profil- valsning
Temperaturer
Stickschema
Deformation
Form
Med FEM kan bl.a. följande studeras vid olika bearbetningsprocesser:
Bredning, deformation
Form, t.ex. rakhet
Temperaturfördelning vid bearbetning
Spänning och töjning under och efter bearbetning
Vals- och smideskrafter, moment
Restspänningar hos produkten
Inre och yttre defekter
Inflytande av yttre spänningar
Materialegenskaper

## Slide 42: Processtyrning
Order, fakturering
Produktionsstyrning
Bränsleoptimering Stickschemagenerering
Brännarreglering Rullbana