## Slide 1: Låglegerade stål
Jernkontorets utbildningspaket - Del 11 (2018)
Stål formar en bättre framtid

## Slide 2: Kristallgitter - symboliserade i form av enhetsceller
Kubiskt rymdcentrerat (BCC)
Kubiskt ytcentrerat (FCC)
De röda punkterna symboliserar atomkärnorna och de streckade partierna I den nedre skisserna områden där elektroner roterar runt kärnan. I några punkter tangerar atomskalen varandra.

## Slide 3: Kristallgitterfel
Punktfel
Upphörande atomplan
Dislokation
Korngränsfel
Mellanrumslösning eller
interstitiell lösning
Utbyteslösning eller
substitutionslösning

## Slide 4: Fasdiagram − järn-kol

## Slide 5: Järn-koldiagrammet − fast stål

## Slide 6: Härdningsmekanismer
Korngränshärdning
Lösningshärdning
Utskiljningshärdning
Deformationshärdning

## Slide 7: CCT-Diagram
Kolstål: C=0,67 % Si=0,20 % Mn=0,70 %

## Slide 8: Avkolning

## Slide 9: Påverkan av spårelement
 | Stränggjut-barhet | Varmbear-betbarhet (rödskörhet) | Kallform-barhet | Hållfasthet, hårdhet | Seghet | Härdbarhet | Anlöpnings- försprödning | Svetsbarhet | Skärbarhet
Lågkolhaltiga presstål ferritiska | P- S- Nb- Al- Cu- | Cu- Sn- As- | Si- Cr- Mo- As- Cu- | N+ P+ Cu+ Cr+ Mo+ Al- | Mo- Sn- Ni+ |  |  |  | 
Allm. konstruktionsstål ferrit-perlitiska |  | Cu- Sn- As- Nb- | Si- Cr- Mo- Cu- Sb- | V+ P+ Mo+ Cr+ Cu+ Si+ Sn+ | S- Sb- Sn- Mo- P- Cr- | B+ Cr+ Mo+ Ni+ Cu+ | P- Sn+ Sb+ As+ | Cr- Mo- V- | Ca+ S+ Pb+ P-
Seg- och sätthärdnings- stål, martensitiska |  | Cu- Sn- As- Nb- |  |  |  |  |  |  | 
Högkolhaltiga stål, martensitiska |  |  |  |  |  | Cr+ Mo+ Ni+ Cu+ |  |  | 

## Slide 10: Vad påverkar egenskaperna ?
Mikrostruktur
Formbarhet
Skärbarhet
Utmattning
Seghet
Hårdhet
Hållfasthet
P r o c e s s e r
E g e n s k a p e r
Värmebehandling
Kallbearbetning
Svalning
Varmbearbetning
Stelnande
Desoxidation
Sammansättning

## Slide 11: Draghållfasthet Spännings-töjningsdiagram

## Slide 12: Hållfasthetsprovning
Exempel på provning

## Slide 13: Glödgning
Rekristallisationsglödgning
Kallvalsat
Reduktionsgrad 50 %
Glödgat, ca 670°C
Ferritkorn, olegerat stål 0,03 % C
0,1 mm

## Slide 14: Glödgning
Mjukglödgning av 1 % C-stål
Utgångsstruktur
Perlit + korngräns-
cementit
Vid 800°C
Austenit +
överlevande
cementitkorn
Slutstruktur
Ferrit med sfäroi-
diserad cementit
Grov ferrit- perlitisk struktur
Normalisering av 0,40 % C-stål
Fin ferrit- perlitisk struktur
Före
Efter
Ferrit
Perlit
Kolstål

## Slide 15: Inverkan av varmbearbetning
Stor areareduktion från gjutet ger mer homogen produkt
Prov uttagna parallellt med respektive vinkelrät mot valsningsriktningen kan ge olika hållfasthetsvärden
Bättre hållfasthetsvärden vid lägre slutvalsningstemperatur
Normaliserande valsning om normaliseringstemperatur väljs
Termomekanisk valsning vid ännu lägre temperatur ger högre hållfasthet
Inverkan av kallbearbetning
Brottgräns − Sträckgräns

## Slide 16: Olika metoder för att mäta hårdhet
Brinell
Rockwell C
Rockwell B
Vickers
3000 kg
Stålkula D = 10 mm
Diamantpyramid
30 kg
136°
90 kg
140 kg
Diamantkon spetsvinkel 120°
Stålkula D = 1,59 mm

## Slide 17: Samband mellan olika hårdhetstal

## Slide 18: Martensithärdning

## Slide 19: Martensithärdning
Etapphärdning
Val av anlöpningstemperatur

## Slide 20: Bainithärdning

## Slide 21: Sätthärdning
Direkt-
härdning
Dubbel-
härdning
Enkel-
härdning
Uppkolning

## Slide 22: Induktionshärdning
Anordningar för induktionsvärmning
Fördelar
Lokal härdning av stora eller komplicerade detaljer
Stor ythärdhet, mjuk kärna
Uppkolning av ytan ej nödvändig
Stora härddjup kan uppnås
Miljövänlig metod
Lämplig för automatiserad produktion

## Slide 23: Svalningshastighetens inverkan
* Vid låga kolhalter erhålles hårdheter ned mot 350HV

## Slide 24: Härdbarhet
Jominyprov
Jominykurva

## Slide 25: Slagseghet
Pendelhejare
Olika anvisningar
Seghet som funktion av temperatur

## Slide 26: Slagseghet
I valsat material utbildas en ”tåga” ett riktningsberoende, som har stor inverkan på materialets slagseghet.

## Slide 27: Utmattning
Exempel på utmattningsdiagram för olegerat stål. Skuggningen anger att viss spridning förekommer.

## Slide 28: Utmattning
Roterande böjning
Vanliga faktorer som kan utgöra anvisningar
Konstruktion: Skarpa hörn
Skarpa hålkäl
Olämpligt placerad svets
Tillverkning: Dålig svets
Grov yta, repor
Dragspänningar i ytan
Material: Sprickor
Slagger
Porositet
Struktur

## Slide 29: Svetsbarhet
+ +

## Slide 30: IIWs Bonhomme-rekommendation
Klass | Kort beskrivning | Krav på slagseghet omslagstemperatur
B | Stål för normalbelastning med liten risk för sprödbrott | Inget krav
C | Stål med viss motståndsförmåga mot sprödbrott | Max 0°C
D | Stål med hög motståndsförmåga mot sprödbrott | Max -20°C
E | Stål med särskilt hög motståndskraft mot sprödbrott eller p.g.a. katastrofala följder vid eventuellt brott | Max -40°C

## Slide 31: Svetssprickor
Varmsprickor
Skiktbildning
Kallsprickor
eller
vätesprickor

## Slide 32: Formbarhet
r-värde anger förhållande bred-/tjocklekstöjning (ett mått på anisotropi eller riktningsberoende skillnader)
Högre r-värde ger bättre dragpressbarhet
n-värde är ett mått på deformationshårdnande
Högre n-värde ger bättre sträckpressbarhet
God formbarhet är antingen:
Stor deformation utan bristningar = bra duktilitet
Deformation med litet deformationsmotstånd
Aktuella kallbearbetningssätt är:
Valsning, dragning, bockning, pressning och stukning

## Slide 33: Bockprovning
Erichsenprovning

## Slide 34: Sambandet mellan pressbarhet och brottgräns för några olika kallvalsade bandstål
r90 är r-värdet mätt tvärs valsriktningen
och är ett mått på dragpressbarhet.
HSLA-stål är mikrolegerade stål.

## Slide 35: Skärbarhet
Kriterier
Verktygsförslitning vid svarvning med
  hårdmetallverktyg
  snabbstålsverktyg
  skärkeramik
Skärmotstånd
Spånbrytning
Löseggsbildning
Kladdning

## Slide 36: Skärbarhet
Faktorer som påverkar skärbarheten:
Kemisk sammansättning
Struktur
Hårdhet
Makroslagger
Mikroslagger

## Slide 37: Indelning av stål
Konstruktionsstål |  | Stål för komponenter | 
Ingår i ”stela” konstruktioner Kapas och svetsas oftast Normalt ingen spånavskiljande bearbetning |  | Ingår i maskiner och fordon Maskinbearbetas oftast Ofta härdade eller värmebehandlade detaljer | 
Långa produkter | Platta produkter | Långa produkter | Övrigt varmformat
Stång Tråd Profiler inkl. räls Svetsade rör | Plåt Band Kallvalsad tunnplåt | Stång Tråd Sömlösa rör | Smide Valsade ringar

## Slide 38: Namn på konstruktionsstål
Efter sammansättning, process eller egenskap | Efter användningsändamål
Olegerade kol- och kolmanganstål Mikrolegerade finkornstål (HSLA-stål) Borlegerade seghärdningsstål Stål för Z-plåt ULC-stål Refosstål Tvåfasstål | Allmänna konstruktionsstål Kallformningsstål Stål för armeringsjärn Skruv-, mutter- och nitstål Kättingstål Tryckkärlsstål Stål för kallvalsad tunnplåt för konstruktionsändamål Stål för kallvalsad tunnplåt för bockning och pressning Stål för kallvalsad belagd tunnplåt Stål för pansarplåt Stål för slitplåt

## Slide 39: Namn på stål för komponenter
Efter sammansättning, process eller egenskap | Efter användningsändamål
Olegerade kol- och kolmanganstål Mikrolegerade finkornstål (HSLA-stål) Automatstål Sätthärdningsstål Seghärdningsstål Genomhärdande stål Nitrerstål | Maskinstål Axelstål Kallformningsstål Fjäderstål Kullagerstål Stål för slitplåt Verktygsstål, kallarbetsstål Verktygsstål, varmarbetsstål Verktygsstål, plastformstål Snabbstål

## Slide 40: Höghållfasta stål
40
För höghållfasta stålen kan den förhöjda hållfastheten antingen utnyttjas till att
sänka vikten på den pressade detaljen utan att styrkan försämras,
höja styrkan utan att vikten ökas
Inom SSAB tillverkas i huvudsak tre olika typer av höghållfast stål:
Typ | Beteckning | Hållfasthet
LA (Low alloyed) mikrolegerade stål | Domex/Docol LA + sträckgräns | 220LA till 500LA
DP (Dual phase) flerfasstål | Docol DP + brottgräns | 440DP till 1000DP
M martensitiska stål | Docol M + brottgräns | 900M till 1700M
LA-stålen är lämpliga för enklare pressning och formningsoperationer av olika slag
Kallas också ibland HSLA-stål främst för varmvalsade stål i hållfastheter mellan 315MC till 700MC
DP-stålen värmebehandlas så att en tvåfasstruktur har erhållits (mjuk ferrit och hård martensit)
Kännetecknas av en låg sträckgräns i förhållande till brottgränsen.
Uppvisar ett kraftigt deformationshårdnande vid formning
Har i övrigt mycket bra sträckpressningsegenskaper i förhållande till sin hållfasthet

## Slide 41: Höghållfasta kallformningsstål för extrema applikationer
Kallformningsstål upp till sträckgräns på 1300 MPa ger möjlighet till längre räckvidd och tyngre last.

## Slide 42: Kallvalsat tunnplåt för konstruktionsändamål
Stakar till timmervagnar I Docol 1400M
Högre lastbärande förmåga
20 % lättare
2,5 x starkare
Tjocklek 1,5 mm

## Slide 43: Kallvalsat tunnplåt för konstruktionsändamål
DP stål - Trailer Docol 1000DP i sidorna och Hardox i botten
I tipperflak kan med fördel Hardox 450 användas för att få en lättare konstruktion utan förstyvningar.
Livslängden två- till tredubblas samtidigt som lastkapaciteten ökar.

## Slide 44: Höghållfasta mikrolegerade konstruktionsstål
Användningsområden:
Kranar och trailers
Stål Sträckgräns (Mpa)
Strenx 700 700
Strenx 960 960
Strenx 1100 1100
Strenx 1300 1300
God seghet
God svetsbarhet och bockbarhet
God planhet
Bra ytor

## Slide 45: Mikrolegerade stål
Användningsområden: Kranar, hjulaxlar, vevaxlar, drivaxlar, trailers, järnvägsvagnar, etc
Grundsammansättning cirka 0,18% C och 1,4% Mn
Mikrolegeringselementen V, Ti och Nb ger ökad hållfasthet och seghet genom utskiljningshärdning och kornförfining
Högt sträckgränsförhållande ger
– reducerad godstjocklek
– sänkt vikt i konstruktioner
– lägre kostnad
God svetsbarhet
God bearbetbarhet med skärande verktyg

## Slide 46: Höghållfasta konstruktionsstål
Kemisk sammansättning (%)
Stålsort |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | V
19MnV6*/ Ovako 280T | Min Max | 0,17 0,20 | 0,30 0,45 | 1,45 1,60 | – 0,025 | 0,020 0,035 | 0,20 0,28 | 0,08 0,12
* Är inte en officiell EN-standard, men uppkallad enligt reglerna i EN 10027
Mekaniska egenskaper
Ca max 10 ppm, Ti max 30 ppm, O max 11 ppm och N 70–150 ppm
Väggtjocklek, mm | Sträckgräns ReH min. MPa | Brottgräns Rm min. MPa | Förlängning A5 min. % | Hårdhet ca HB
≤ 25 | 500 | 670 | 20 | 225
> 25 | 470 | 640 | 20 | 220
Skärbarhet: V15 = 320 m/min
Svetsbarhet: Ec = 0,51

## Slide 47: Kallformningsstål
600 DP
800 DP
1200 M
1000 DP
1400 M
DC06
Bockningsradier
Modernt kallformningsstål tillåter mycket skarpa hörn vid bockning.

## Slide 48: Mjukt kallvalsat tunnplåt för bockning och pressning
Kallvalsad tunnplåt (tjocklek ca 0,5-3 mm) för bockning och pressning är vanligt förekommande
Goda formnings- och pressningsegenskaper
Lätta att sammanfoga
Fina ytor för vidare ytbehandling
Exempel på applikationer:
Bilkarosser
Kylskåp
Belysningsarmaturer
El- och vattenradiatorer
Den mjuka pressplåtens egenskaper styrs av de krav som finns i normer och standarder. Här anges bl.a. max tillåtna sträckgränser i kombination med krav på förlängning, r- och n-värden.
Förekommande stålsorter är SSAB Form 03, 04, 05, 06 och 07, där pressbarheten ökar i ordning 03 till 07.
De allra mjukaste stålen används för riktigt avancerad formning, som till den här lampan där SSAB Form 07 används.

## Slide 49: Höghållfast kallvalsat tunnplåt för bockning och pressning
Dörrbalkar idag görs i martensitiska elgalvade stål upp till Docol 1400 MPa brottgräns. Bilen får genom detta bättre styrka och ökad krocksäkerhet vid sidokrockar.
DP-stålen är också vanliga tack vare att de deformationshårdnar kraftigt vid en kalldeformation, vilket gör att balken kan ta upp stor energi vid en kollision.
Stötfångare görs i Docol 1700 M

## Slide 50: Kallvalsad belagd tunnplåt
Kallvalsad belagd tunnplåt finns också i form av färgbelagd plåt.
Basmaterialet är normalt varmförzinkad plåt eller Aluzink, och det finns både som mjukt och höghållfast stål. SSAB:s färgbelagda stål heter Greencoat.
Färgen läggs på i kontinuerliga processer inom stålverket. Allt fler kunder har gått över till att köpa den redan färgbelagda plåten direkt från SSAB, istället för att själva sköta all hantering kring färgbeläggningen av plåten. Detta är betydligt enklare ur miljösynpunkt.
Det vanligaste användningsområdet för färgbelagd plåt är som takplåt och profilerad fasadplåt till olika byggnader. Materialet används även i många andra detaljer, såsom elpannor, hyll- och lagerställ, inrednings-detaljer i hotell och fartyg, industriportar, detaljer i dammsugare, instrumentpaneler i lastbilar, m.m.
Tin House, Prisbelönt arkitektur i London
Material: Galvaniserad PLX Z350 med beläggning GreenCoat Pro BT. En färgbeläggning där väsentlig mängd fossilt lösningsmedel bytts ut mot ett miljövänligt alternativ som kommer från rapsolja.

## Slide 51: Kallvalsad belagd tunnplåt
Kallvalsat SSAB Form 200 konvektorelement
Elradiator som har tillverkats av färgbelagd plåt.
Basmaterialet är ett varmförzinkat stål
Den färgbelagda plåten kan formas till komplicerade detaljer på olika sätt (rullformning, bockning, pressning).
Man måste dock vara något försiktigare än vid formning av vanlig plåt för att undvika skador på färgskiktet.

## Slide 52: Kallvalsad belagd tunnplåt
Galfan
Det mycket goda korrosionsmotståndet hos Galfan kan fördubbla tiden till dess att rödrost uppstår.
Beläggningen innehåller 95 % Zink och 5 % Aluminium vilket ger ett korrosionsmotstånd som är betydligt bättre än varmförzinkad plåt.

## Slide 53: Stål för slitplåt
Användningsområden: Flak, skopor, betongmixer, slitbanor
God svetsbarhet och termisk skärbarhet
God seghet
Stål | Hårdhet (HBW)
Hardox HiTuf | 310-370
Hardox 400 | 370-430
Hardox 450 | 425-475
Hardox 500 | 470-530
Hardox 550 | 525-575
Hardox 600 | 570-640
Hardox Extreme | 60 HRC

## Slide 54: Stål för slitplåt
I tipperflak kan med fördel Hardox 450 användas för att få en lättare konstruktion utan förstyvningar. Livslängden två- till tredubblas samtidigt som lastkapaciteten ökar.
Konstruktioner utsatta för slitage:
Maximera konstruktionens livslängd, relativt mängd använt stål
Jämförelse med konventionella, mjukare, stål:
Minska mängden stål, behåll livslängden
Behåll mängden stål, öka livslängden

## Slide 55: Stål för skyddsplåt
Användningsområden:
Skyddspansar i fordon, fartyg och anläggningar (t.ex. banker)
Viktiga egenskaper:
Hårdhet
Seghet
Hållfasthet
Ballistiskt skydd
Skydd mot detonationer
Svetsbarhet
Bockningsegenskaper

## Slide 56: Borstål
Användningsområden: Jordbruksmaskiner, väghyvlar, truckgafflar, grävtänder, skogsmaskiner, framaxlar, bultar etc.
Låglegerade stål med ca 0,06–0,4 % C och 0,8–1,4 % Mn
Bor i små mängder (10–50 ppm ) ökar härdbarheten kraftigt
Lågt innehåll av dyra legeringsämnen
God kombination av seghet och hållfasthet
Bra seghet i härdat tillstånd utan anlöpning
Kan med fördel direkthärdas
Mindre benägenhet för härdsprickor
God svetsbarhet vid låga kolhalter
Std | Ovako | C | Si | Mn | Cr | Övrigt
43MnB6-3* | SB43M14B | 0,40 | 0,30 | 1,40 | – | B
27MnCrB5-2 | SB27M12CB | 0,30 | 0,20 | 1,30 | 0,50 | B
7CRMoBS5 | Imaform | 0,07 | 0,25 | 0,90 | 1,35 | B
Kemisk sammansättning (%)

## Slide 57: Borstål
Vändskivor
Härvskivor
Största kundsegment för varmvalsade borstål är jordbruksutrustning
Årlig global användning av borstål för härvskivor är redan > 2 miljoner ton
Hårdhet ger mot nötning
Seghet ger motstånd mot slag
Material B 24, B 27, även högre nötnings-motstånd som hos SSAB Boron 38
Härdade borstål används även för:
  Väghyvlar
  Brickor
  Trädgårdsredskap
  Skogsmaskiner
  Oljeborrning
Brickor

## Slide 58: Fjäderstål
Användningsområden: Olika slag av fjädrar, speciellt till fordon, t.ex. spiralfjädrar, plattfjädrar och stabilisatorer
De stålsorter som används är antingen Si-legerade eller Cr-legerade. Sammansättning: Si-typ Cr-typ C ~ 0,60 % C ~ 0,55 % Si ~ 1,7 % Si ~ 0,3 % Mn ~ 0,9 % Mn ~ 0,9 % Cr ~ 0,3 % Cr ~ 1,0 % V ~ 0,13 % Grövre dimensioner kromfjäderstål är legerade med ca 0,15 % Mo
Fjäderstål används i seghärdat tillstånd med brottgräns 1500–1700 MPa
Fjäderstål utmärks av goda utmattningsegenskaper och ett högt sträckgräns/brottgräns – förhållande

## Slide 59: Seghärdningsstål
Användningsområden: Maskindelar, axlar, vevstakar, bultar och verktyg
Viktiga egenskaper:
Hårdhet
Hållfasthet
Ovako standardstålsorter:
Kemisk sammansättning (%)
Std | Ovako | C | Si | Mn | Cr | Mo | Anm.
C45 | SB1672 | 0,45 | 0,25 | 0,70 | – | – | Varianter finns
25CrMo4 | MoC 210 M | 0,30 | 0,20 | 0,90 | 1,10 | 0,20 | 
34CrMo4 | MoC 310 M | 0,30 | 0,30 | 0,80 | 1,10 | 0,20 | 
42CrMo4 | SB9288 | 0,42 | 0,25 | 0,75 | 1,05 | 0,23 | 
34CrNiMo6 | 356D | 0,30 | 0,20 | 0,70 | 1,40 | 0,20 | 1,30 % Ni
40SiCrMnMo7-6-6* | 477L | 0,40 | 1,70 | 1,50 | 1,50 | 0,40 | 
* Är inte en officiell EN-standard, men uppkallad enligt reglerna i EN 10027

## Slide 60: Sätthärdningsstål
Användningsområden: Växellådor, kugghjul, hydraulikkomponenter och verktyg
Viktiga egenskaper:
Seghet
Nötningsmotstånd
Utmattningshållfasthet
Ythårdhet
Förutom dessa förekommer ett antal varianter med varierande sammansättningar i de olika legeringsfamiljerna.
Std | Ovako | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo
20MoCr4 | 124 | 0,20 | 0,25 | 0,80 | 0,45 | – | 0,45
16NiCrS4+HL* | 4730 | 0,16 | 0,18 | 0,85 | 0,80 | 0,95 | –
20NiCrMo2-2 | 152 | 0,20 | 0,25 | 0,80 | 0,55 | 0,55 | 0,20
16MnCrS5 | SB16MnCrS5(M) | 0,16 | 0,25 | 1,20 | 1,00 | – | –
22NiCrMo12-5* | 253 | 0,22 | 0,30 | 0,70 | 1,30 | 2,90 | 0,24
21NiCrMo2 | 4542 | 0,20 | 0,25 | 0,80 | 0,55 | 0,55 | 0,20
* Är inte en officiell EN-standard, men uppkallad enligt reglerna i EN 10027
Ovako standardstålsorter:
Kemisk sammansättning (%)

## Slide 61: Stål för rullningslager
Viktiga egenskaper:
Nötningsbeständighet
Utmattningshållfasthet
Tillförlitlighet
Ovako standardstålsorter:
Kemisk sammansättning (%)
Std | Ovako | C | Si | Mn | Cr | Mo
100Cr6 | 803 | 1,00 | 0,25 | 0,35 | 1,50 | –
100CrMo7 | 824 | 0,95 | 0,30 | 0,35 | 1,75 | 0,20
100CrMo7-3 | 825 | 0,95 | 0,30 | 0,70 | 1,75 | 0,27
100CrMo7-4 | 826 | 0,95 | 0,30 | 0,70 | 1,75 | 0,45
100CrMnMoSi8-4-6 | 827 | 0,95 | 0,50 | 1,00 | 1,95 | 0,55
100CrMnSi4-4 | 831 | 0,95 | 0,60 | 1,10 | 1,05 | 0,08
100CrMnSi6-4 | 837 | 0,95 | 0,60 | 1,10 | 1,50 | –
100CrMnSi6-6 | 832 | 0,95 | 0,70 | 1,60 | 1,50 | 0,08

## Slide 62: Verktygsstål − kallarbetsstål
Användningsområden: Stansning, formning, pulverkompaktering, klippning, med flera.
Viktiga egenskaper:
Hårdhet
Nötningsbeständighet
Duktilitet/Seghet
Dimensionsstabilitet
Stålsort | Kemisk sammansättning (%) |  |  | 
 | C | Cr | Mo | V
Calmax | 0.6 | 4.5 | 0.5 | 0.2
Sleipner | 0.9 | 7.8 | 2.5 | 0.5
Sverker 21 | 1.55 | 11.3 | 0.8 | 0.8
Caldie (ESR) | 0.7 | 5.0 | 2.3 | 0.5
Vanadis 4 Extra (PM) | 1.4 | 4.7 | 3.5 | 3.7
Vanadis 8 (PM) | 2.3 | 4.8 | 3.6 | 8.0

## Slide 63: Verktygsstål − varmarbetsstål
Användningsområden: Pressgjutning, smide, varm formning, extrusion, med flera.
Viktiga egenskaper:
Hållfasthet vid förhöjd temperatur
Seghet
Stålsort | Kemisk sammansättning (%) |  |  | 
 | C | Cr | Mo | V
Orvar Supreme | 0.39 | 5.2 | 1.4 | 0.9
Vidar Superior | 0.36 | 5.0 | 1.3 | 0.5
Dievar | 0.35 | 5.0 | 2.3 | 0.6
QRO 90 Supreme | 0.38 | 2.6 | 2.3 | 0.9

## Slide 64: Verktygsstål − plastformstål
Användningsområden: Plastformning
Viktiga egenskaper:
Polerbarhet
Korrosions- beständighet
Nötnings- beständighet
Stålsort | Kemisk sammansättning (%) |  |  |  |  |  | 
 | C | Cr | Mo | V | Ni | Mn | 
Nimax | 0.1 | 3.0 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 2.5 | 
Stavax ESR | 0.38 | 13.6 | - | 0.3 | - | 0.5 | 
Mirrax 40 | 0.21 | 13.5 | 0.2 | 0.25 | 0.6 | 0.5 | +N
Corrax | 0.03 | 12.0 | 1.4 | - | 9.2 | 0.3 | +Al 1.6