## Slide 1: Rostfria stål
Jernkontorets utbildningspaket Del 12 (2015)
Stål formar en bättre framtid

## Slide 2: Rostfria stål skyddas av en passivfilm
Järnbaslegeringar med >12% krom utvecklar en passivfilm
Passivfilmen består av krom oxyhydroxider och är ”självläkande”
1 mm
Vykort
 20 Å (0,000002 mm)
Fe + >12%Cr

## Slide 3: Användning av rostfritt stål
Konsument-
produkter
25%
Livsmedel bryggerier 25%
Kemi, petrokemi olja, gasindustri 20%
Transport, energi pappersmassa, textil byggnadsindustri och allmän konstruktion
30%

## Slide 4: Rostfria stål i arkitektur
Lloyds building, London
Uppförd 1978-86
1,5 mm rostfritt
1.4301 (304)
Muséet för vetenskap och teknik, Paris
Diameter 30m
1,5mm högglanspolerad
1.4301

## Slide 5: Rostfria stål inom vin- och ölframställning
Vintank i 1.4301
Bryggeriinredning

## Slide 6: Produktion av rostfritt stål
Kolstål
 1800 Mton / år
Rostfritt
 50 Mton / år
Ca. 2% av världens stålproduktion är rostfritt stål
ISSF 2019

## Slide 7: Produktion och användning av rostfritt stål
ISSF 2019

## Slide 8: Fasdiagram Fe-Cr-Ni vid 1000°C
Nickelhalt, viktsprocent
Kromhalt, viktsprocent
20
100
80
60
40
20
40
60
80
100
0
0
Austenit, FCC
Ferrit, BCC
Austenit + ferrit
Martensit kan bildas när lägre legerade austenitiska stål kyls snabbt
Austenit
Ferrit
Duplex

## Slide 9: Kristallgitter - enhetsceller
Kubiskt rymdcentrerat
Kubiskt ytcentrerat
De röda punkterna symboliserar atomkärnorna och de streckade partierna i de nedre skisserna områden där elektroner roterar runt kärnan.

## Slide 10: Inverkan av legeringsämnen
Ämne | Halt- intervall | Typiska halter i austenitiskt stål | Effekt
Cr | 11-25 | 17 | Bildar passivskiktet med syre
Ni | 0-40 | 8-13 | Austenitbildare, höjer duktilitet och seghet
Mn | 0.5-8 | 1.5 | Austenitbildare, ersätter Ni i vissa legeringar Höjer löslighet av N i stål
Mo | 0-7 | 0-3 | Ger ökat korrosionsmotstånd
Cu | <1.5 |  | Ger ökat korrosionsmotstånd i svavelsyra
Ti, Nb | <0.5 |  | Binder C och ger minska risk för korngränskorrosion
C | <0.25 | <0.05 | Austenitbildare, höjer hållfasthet, ökar risk för korngränskorrosion
N | <0.5 | <0.2 | Austenitbildare, höjer hållfastheten och korrosionsmotstånd

## Slide 11: Struktur och egenskapsrelationer
18Cr-2Mo
Låg C-halt för bättre svets- egenskaper
Interkristallin korrosion
1.4923
13Cr-0.5Ni-1Mo+V
1.4006
13Cr-0.1C
1.4021
13Cr-0.2C
1.4028
13Cr-0.3C
1.4000
13Cr
1.4016
17Cr
1.4301
(18-9)
1.4362
23Cr-4Ni
1.4313
13Cr-5Ni
Ökad Ni halt för ökad duktilitet och för en austenitisk struktur
Ökad Cr-halt för bättre oxidations- motstånd
Allmänkorrosion Punktfrätning Spänningskorrosion
Ökad Cr- och Mo- halt för bättre korrosionsmotstånd
Högre S-halt för bättre skärbarhet
Kallbearbetning för högre hållfasthet
Ökad N-halt för högre hållfasthet
Hållfasthet
DUPLEXA
AUSTENITISKA
MARTENSITISKA
DELVIS
MARTENSITISKA
FERRITISKA
1.4418
16-5-1
1.4005
13Cr+0.2S
1.4523
17Cr-2Mo+0.2S
1.4835
21-11-Cr
1.4104
17-12-2.5+0.2S
1.4749
26Cr
1.4845
25-20-Si
1.4305
18-9+0.2S
1.4307
18-10L
1.4652
24-22-7.3LN
1.4521
18Cr-2Mo+Ti
1.4541
18-10+Ti
1.4571
17-11-2+Ti
1.4550
18-10+Nb
1.4410
27-7-4
1.4436
17-12-2.5
1.4404
17-11-2
1.4406
17-10-2LN
1.4311
18-9LN
1.4438
18-13-3L
1.4432
17-12-2.5L
1-4404
17-11-2L
Förklaring
Rad 1 = EN nummer
Rad 2 = Cr-Ni-Mo
Högre S-halt för bättre skärbarhet
Spännings- korrosion
Ökad Cr, Ni och Si- halt för bättre oxidationsmotstånd
Oxidation
Ce för ökat oxidations- motstånd
Ökad Mo- och
N-halt för bättre korrosions- motstånd
1.4462
22-5-3
Ökad Mo-halt för bättre korrosions- egenskaper
1.4547
20-18-6LN
1-4539
20-25-4.5L
Låg C-halt och stabilisering för bättre seghet och
svetsegenskaper
Ti och Nb för bättre svets- egenskaper
Interkristallin korrosion
Ökad Cr-halt för bättre korrosions- motstånd. Ni för bättre seghet
Ökad Mo-halt för bättre korrosions- motstånd
Ökad C-halt samt Mo,V för ökad varmhållfasthet
Ökad Ni halt för ökad duktilitet och för en austenitisk struktur
Ökad Cr-halt för bättre oxidations- motstånd
Sänkt Cr-halt och ökad C-halt för härdbarhet
Ökad Ni-halt för bättre seghet
Högre S-halt för bättre skärbarhet
Ökad Ni halt för bättre seghet och svetsbarhet
Sänkt Ni-halt för bättre spännings- korrosionsmotstånd och högre hållfasthet
Spännings- korrosion
Ökad Mo- och
N-halt för bättre korrosions- motstånd
Ökad Cr-halt och
Mo-halt för bättre
korrosionsmotstånd. Låg C-halt för bättre seghet och svetsningsegenskaper
1.4125 17Cr-1C
1.4057 17Cr-2Ni
Ökad Cr-halt
Ökad C-halt för
bättre hållfasthet
Ökad C-halt för högre hållfasthet
S41425
13-5-2
1.4501
25-7-4-W
1.4318
18-7LN

## Slide 12: Martensitiska och ferritiska rostfria stål
18Cr-2Mo
Låg C-halt och stabilisering för bättre seghet och
svetsegenskaper
1.4923
13Cr-0.5Ni-1Mo+V
1.4006
13Cr-0.1C
1.4021
13Cr-0.2C
1.4028
13Cr-0.3C
1.4000
13Cr
1.4016
17Cr
Ökad C-halt för högre hållfasthet
1.4313
13Cr-5Ni
Sänkt Cr-halt och ökad C-halt för härdbarhet
DUPLEXA
MARTENSITISKA
DELVIS
MARTENSITISKA
FERRITISKA
1.4418
16-5-1
1.4005
13Cr+0.2S
1.4523
17Cr-2Mo+0.2S
1.4749
26Cr
1.4521
18Cr-2Mo+Ti
Högre S-halt för bättre skärbarhet
Låg C-halt och stabilisering för bättre seghet och
svetsegenskaper
Ökad Cr-halt för bättre korrosions- motstånd. Ni för bättre seghet
Ökad Mo-halt för bättre korrosions- motstånd
Ökad C-halt samt Mo,V för ökad varmhållfasthet
Ökad Cr-halt för bättre oxidations- motstånd
Sänkt Cr-halt och ökad C-halt för härdbarhet
Ökad Ni-halt för bättre seghet
Högre S-halt för bättre skärbarhet
Ökad Ni halt för bättre seghet och svetsbarhet
Ökad Cr-halt och
Mo-halt för bättre
korrosionsmotstånd. Låg C-halt för bättre seghet och svetsningsegenskaper
1.4125 17Cr-1C
1.4057 17Cr-2Ni
Ökad Cr-halt
Ökad C-halt för
bättre hållfasthet
Ökad C-halt för högre hållfasthet
S41425
13-5-2

## Slide 13: Austenitiska och duplexa rostfria stål
Låg C-halt för bättre svets- egenskaper
1.4301
(18-9)
1.4362
23Cr-4Ni
Allmänkorrosion Punktfrätning Spänningskorrosion
Ökad Cr- och Mo- halt för bättre korrosionsmotstånd
Högre S-halt för bättre skärbarhet
Ökad N-halt för högre hållfasthet
DUPLEXA
AUSTENITISKA
FERRITISKA
1.4835
21-11-Cr
1.4104
17-12-2.5+0.2S
1.4845
25-20-Si
1.4305
18-9+0.2S
1.4307
18-10L
1.4652
24-22-7.3LN
1.4541
18-10+Ti
1.4571
17-11-2+Ti
1.4550
18-10+Nb
1.4410
27-7-4
1.4436
17-12-2.5
1.4404
17-11-2
1.4406
17-10-2LN
1.4311
18-9LN
1.4438
18-13-3L
1.4432
17-12-2.5L
1-4404
17-11-2L
Ökad Cr, Ni och Si- halt för bättre oxidationsmotstånd
Oxidation
Ce för ökat oxidations- motstånd
1.4462
22-5-3
Ökad Mo-halt för bättre korrosions- egenskaper
1.4547
20-18-6LN
1-4539
20-25-4.5L
Ti och Nb för bättre svets- egenskaper
Interkristallin korrosion
Ökad Ni halt för ökad duktilitet och för en austenitisk struktur
Sänkt Ni-halt för bättre spännings- korrosionsmotstånd och högre hållfasthet
Spännings- korrosion
Ökad Mo- och
N-halt för bättre korrosions- motstånd
1.4501
25-7-4-W
Kallbearbetning för högre hållfasthet
Hållfasthet
1.4318
18-7LN

## Slide 14: Några vanliga austenitiska och duplexa stål
EN | %C | %Cr | %Ni | %Mo | AISI/ Annan | UNS | SS
Austenitiska |  |  |  |  |  |  | 
1.4301 | 0.04 | 18 | 9 | - | 304 | S30400 | SS2333
1.4307 | 0.02 | 18 | 9 | - | 304L | S30403 | SS2352
1.4401 | 0.04 | 17 | 10 | 2.1 | 316 | S31600 | SS2347
1.4404 | 0.02 | 17 | 10 | 2.1 | 316L | S31603 | SS2348
1.4539 | 0.02 | 20 | 25 | 4.5 | ”904L” | N08904 | SS2562
Duplexa |  |  |  |  |  |  | 
1.4362 | 0.02 | 23 | 4.8 | 0.3 | "2304" | S32304 | SS2327
1.4462 | 0.02 | 22 | 5 | 3 | "2205" | S32205 | SS2377
1.4410 | 0.02 | 25 | 7 | 4 | "2507" | S32750 | SS2328

## Slide 15: Applikationsexempel 1: P&P - Cellulosakokare
Cellulosakokare byggd i duplext rostfritt stål 1.4462 (2205)

## Slide 16: Applikationsexempel 1: P&P - Sugvalsmantlar
Vanligtvis gjutna men valsat material ger bättre egenskaper. Dimensioneras
mot korrosionsutmattning, som är den vanligaste skadeorsaken. Materialet är duplext rostfritt stål
Dimensioner
Utmattnings-
spricka
Formning
Bilder: Outokumpu Stainless

## Slide 17: Korrosionshastighet hos olika stål - simulerad sulfatkokarmiljö
160°C
130°C
<0.01
>9
>8
Korrosionshastighet (mm/år)
1.5
0.5
1.0
0
Kolstål
C-Mn stål
1.4362
1.4462
1.4404
1.4307

## Slide 18: Korrosionsutmattning
Wöhlerkurvor upptagna i syntetisk vitlut för olika material avsedda för sugvalsmantlar. 1.4417 (3RE60) är ett duplext rostfritt stål
Miljö och provningsvillkor: roterande böjutmattning
pH=3.5, 20-400ppm Cl-, 250ppm SO42-, ~1500rpm vid RT
Spänning (MPa)
400
100
200
300
107
106
105
0
Cykler till brott
3RE60 (18.5Cr 5Ni 2.8Mo 0.1N)
A-171 (23Cr 8.3Ni 1.2Mo)
Alloy 75 (26Cr 6.8Ni)
Sn-brons
Spänning (MPa)
400
100
200
300
107
106
105
0
108
109
Grundmassa
Svetsgods
3RE60
Alloy 75
A-171
Sn-brons

## Slide 19: Allmän korrosion
Korrosionstabeller anger avfrätningshastigheten
Bilder: Outokumpu Stainless
0: Korrosionshastighet < 0,1 mm/år. Materialet är korrosionsresistent
1: Korrosionshastighet 0,1-1,0 mm/år. Materialet kan vara användbart
2: Korrosionshastighet > 1,0 mm/år. Materialet ej användbart
Isokorrosionslinjer anger 0,1mm/år som
funktion av koncentration och temperatur för olika stålsorter

## Slide 20: Galvanisk korrosion
I ett svetsförband mellan ett rostfritt stål och ett kolstål
Rostfritt
Kolstål
Metall | Potential (VSHE),
Guld | +0,42
Silver | +0,19
Rostfritt (passiv) | +0,09
Koppar | +0,02
Tenn | -0,26
Rostfritt stål (aktiv) | -0,29
Bly | -0,31
Stål | -0,46
Kadmium | -0,49
Aluminium | -0,51
Zink | -0,86
Magnesium | -1,36

## Slide 21: Propagering av ett punktangrepp

## Slide 22: Korrosionsmotstånd vs. PRE för austenitiska rostfria stål
PRE = Cr + 3.3Mo + 30N
PRE = Pitting Resistance Equivalent
Flera formelvarianter finns, t.ex.
PRE = %Cr + 3.3*(%Mo + 0.5*%W) + 16*%N
20
50
40
30
Förbättrat korrosionsmotstånd
0
20
40
60
80
100
CPT, °C
CPT = Critical Pitting Temperature

## Slide 23: Spaltkorrosion
Angrepp i en fläns i höglegerat rostfritt stål
Smal spalt mellan flänsarna
Rör

## Slide 24: Spänningskorrosion
Spänningskorrosionsprickor från löphålet i en sodapanna
Alkalisk, klor- och svavelinnehållande miljö vid hög temperatur
Sprickor, typiskt förgrenade har löpt 4 mm, plåttjocklek 5 mm
Högre förstoring: sprickvägarna delvis interkristallina och delvis transkristallina

## Slide 25: Sensibilisering
Interkristallin korrosion i ett tryckkärl efter felaktig värmebehandling
som orsakat utskiljning av kromkarbider

## Slide 26: Applicationsexempel 2: Umbilicals
Ledningar som försörjer bottenförlagda oljeutvinnings- anläggningar med hydraulkraft, elkraft, injektionsvätskor m.m.

## Slide 27: Spännings-töjningskurvor
Martensitisk (1.4028) härdat och anlöpt
Martensit-ferritiskt (1.4418) härdat och anlöpt
Duplext (1.4462)
Ferritiskt
(1.4521)
Austenitiskt
(1.4436)
Töjning (%)
70
50
40
30
20
10
60
0
Spänning (MPa)
1000
500
250
0
750
1250

## Slide 28: Typiska mekaniska egenskaper vid RT
 | EN | AISI/UNS | Rp0,2 (MPa) | Rm (MPa) | A5 (%)
Ferritiska | 1.4000 | 410S | 270 | 490 | 30
 | 1.4016 | 430 | 380 | 520 | 25
 | 1.4521 | 444 | 360 | 540 | 26
 | 1.4749 | 446 | 280 | 600 | 20
Martensitiskt | 1.4021 | 420 | 500 | 650 | 20
(Martensit-ferritiskt) | 1.4418 |  | 700 | 1000 | 14
Duplexa | 1.4362 | S32304 | 450 | 700 | 38
 | 1.4462 | S32205 | 510 | 750 | 35
 | 1.4410 | S32750 | 560 | 830 | 35
 | 1.4501 | S32760 | 550 | 750 | 25
Austenitiska | 1.4301 | 304 | 290 | 600 | 55
 | 1.4307 | 304L | 280 | 580 | 55
 | 1.4311 | 304LN | 320 | 640 | 55
 | 1.4541 | 321 | 250 | 570 | 55
 | 1.4401 | 316 | 280 | 570 | 55
 | 1.4407 | 316L | 280 | 570 | 55
 | 1.4539 | N08904 | 260 | 600 | 50
 | 1.4547 | S31254 | 340 | 680 | 50
(Värmebeständiga) | 1.4835 | S30815 | 370 | 700 | 50
 | 1.4845 | 310S | 270 | 600 | 50

## Slide 29: Applikationsexempel 3: Stolpar & räcken
Belysningsstolpar på Kanarieöarna
Marin atmosfär, hög luftfuktighet och hög kloridkoncentration
Galvaniserad stål korroderar snabbt
2000 stolpar i 1.4404 och ett antal i duplex 1.4462 installerades.
Stolparna kan betraktas som en konisk balk, 4-8 m höga.
Godstjockleken hos stolparna av 1.4404 - 2,5 mm och 1.4462 - 2,0
Viktbesparing på 20 % eller 15 kg för de 8 m höga stolparna.

## Slide 30: Applikationsexempel 4: Balkar
Snitt A-A
A
A
MB
MB
a
b
t
Material | Rp (min) MPa | Tjocklek mm | Relativ vikt
1.0425 (kolstål) | 260 | 3.6 | 1
1.4432 | 210 | 5.0 | 1.39
1.4362 | 400 | 2.1 | 0.57
1.4462 | 480 | 1.7 | 0.46
Väggtjocklek och vikt vid MB = 1.53 kNm
Max spänning = MB = MB = 6 e MB
WB I / e b4 – a4

## Slide 31: Olika stadier av djuppressningsoperationen
Sträckpressning
Färdig detalj sträck- pressning
Färdig detalj drag- pressning
D0
d
Dragpressning
D0
D0
d
Stämpel
Tillhållare
Ämne
Dyna

## Slide 32: Schaeffler-Delong - diagrammet
Cr-ekvivalent=%Cr+1.5%Si+%Mo
14
12
16
20
22
18
24
28
30
26
Ni-ekvivalent = %Ni+30(%C+%N)+0.5(%Mn+%Cu+%Co)
2
2
10
8
6
4
12
14
16
20
18
22
24
26
28
1.4539
1.4313
1.4460
1.4845
1.4301
1.4401
1.4436
1.4438
1.4311
1.4429
A
A+F
M+F
F
5%F
10%F
20%F
40%F
1.4521
1.4000
1.4362
1.4462
1.4418
1.4016
1.4749
A+M
M
1.4021
1.4006
0% ferrit för valsat, glödgat material
80%F
Austenitiska
Duplexa
Ferritiska
Martensitiska
Austenit
Ferrit
Duplex
Martensit

## Slide 33: Spännings-töjningskurvor
Jämförelse mellan ett stabilt och ett instabilt austenitiskt rostfritt stål samt ett ferritiskt rostfritt stål
Spänning (MPa)
Töjning
0.02
0.1
0.2
0.5
1
0.05
Instabilt austenitiskt n=0.8
Stabilt austenitiskt n=0.6
Ferritiskt
n=0.2
200
800
600
400
1000

## Slide 34: Applikationsexempel 5: hushållsprodukter
Höga krav på formbarhet och svetsbarhet
Djuppressad balja, osynlig svets
Svets
Balja

## Slide 35: Austenitiska och ferritiska högtemperaturstål
EN | Komm. | Cr | Ni | N | Si | C | Övrigt
Austenitiska |  |  |  |  |  |  | 
1.4818 | 153MA | 18.5 | 9.5 | 0.15 | 1,3 | 0,05 | Ce
1.4835 | 253MA | 21 | 11 | 0.17 | 1,7 | 0,09 | Ce
1.4854 | 353MA | 25 | 35 | 0.15 | 1.5 | 0.05 | Ce
1.4845 | 310S | 25 | 20 |  | <1,5 | 0,05 | 
Ferritiska |  |  |  |  |  |  | 
1.4512 | 409 | 11.5 |  |  | 1.0 max | 0.03 | Ti
1.4509 | 441 | 18 |  |  | 1.0 max | 0.03 | Nb,Ti
1.4742 |  | 17.5 |  | 0.02 | 1.0 | <0.12 | 1 Al
1.4749 | 446, 4C54 | 26.5 |  | 0.02 | 0.5 | <0.20 | 
 | Kanthal A1 | 22 |  |  | 0,3 | 0,02 | 5.8Al, Zr
 | Kanthal AF | 23 |  |  | 0,2 | 0,04 | 5,2Al, Zr, Y

## Slide 36: Inverkan av Cr- och REM-tillsatser på oxidationsmotståndet
pO2=13 kPa
REM = Rare Earth Metals
Viktsökning per ytenhet (mg/cm2)
7.0
7.0
5.0
5.0
0
2.0
1.0
2.5
0.5
Fe-16Cr
Fe-18Cr
Fe-20Cr-Ce
Fe-18Cr-Ce
Fe-16Cr-Ce
1.0
0.5
0
1.5
Tid (h)
0
50
60
70
10
20
30
40

## Slide 37: Kryphållfasthet relaterat till 1.4835
Baserad på belastningsdata för krypbrott vid 10 000 timmar

## Slide 38: Applikationsexempel 6: avgassytem
Bakre ljud- dämpare
Främre ljud- dämpare
Kalla sidan
Varma sidan
Kataly- sator
Flexibelt rör
Grenrör
Oxidationsmotstånd
Varmhållfasthet
Försprödningsmotstånd
Våtkorrosionsmotstånd (kondens, vägmiljö)
Ferritisk 13%Cr – varmhållfast 1.4835
Ferritisk 13%Cr – austenitiskt 1.4301

## Slide 39: Applikationsexempel 7: värmeelement
Motståndsvärmning används i:
Spisar och värmeplattor
Hårtorkar, brödrostar, strykjärn
Fastighetsuppvärmning
Industriugnar
Material måste klara:
Oxidation
Kryp – förlängning
Temperaturcykling
Korrosion (ånga, klorider)
Bilder: Sandvik

## Slide 40: Motståndet mot högtemperaturoxidation
FeCrAl legering
Konstant temperatur
1100°C
1100°C
1000°C
Viktsökning (%)
Tid (h)
100
200
300
400
2.0
1.0
3.0
4.0
5.0
Termiska cykler - 3 cykler/h
15 min vid T, 5 min vid 20°C
1000°C
Viktsökning (%)
Tid (h)
2.0
1.0
3.0
4.0
5.0
100
200
300
400
Låg viktökning vid konstant temperatur och vid termisk cykling

## Slide 41: Fysikaliska egenskaper
Egenskap | Martensitiska | Ferritiska | Austenitiska | Duplexa
Densitet [kg/m3] | 7600-7700 | 7600-7800 | 7900-8200 | 7700-7800
E-modul [N/mm2] | 220000 | 220000 | 195000 | 200000
Termisk längdutvidgnings- koefficient [K-1] vid 293K (20°C) | 10-11·10-6 | 10-11·10-6 | 15-17·10-6 | 13·10-6
Värmekonduktivitet [W/mK] vid 293K (20°C) | 20-30 | 20-25 | 12-15 | 15
Värmekapacitivitet [J/kgK] | 460 | 460 | 440 | 440-460
Resistivitet 109·[Ωm2/m] vid 293K (20°C) | 600 | 600-750 | 850 | 700-850
Ferromagnetism | ja | ja | nej | ja